FIȘA TEHNICĂ GRAPHIT 33 ​

Ref. : 20760

# 1. DESCRIERE GENERALĂ

Lac de grafit pentru acoperiri conductive. ​ Liant termoplastic cu pulbere de grafit conductiv electric.

# 2. CARACTERISTICI

• GRAPHIT 33 conține un nivel ridicat de pulbere de grafit pur și fin. Acest lucru oferă o bună conductivitate electrică, precum și proprietăți de alunecare și agent de eliberare ale lacului de grafit. Acoperirea prezintă o bună aderență pe metal, multe tipuri de plastic, sticlă și lemn. ​

# 3. APLICAȚII

Ca acoperire conductivă pentru devierea permanentă și sigură a descărcărilor electrostatice (ESD): • Spatele tuburilor catodice ​ • Galvanizarea materialelor neconductive ​ • Ambalaje sigure ESD ​ • Repararea plăcilor PCB acoperite cu grafit în comutatoarele tastaturii (de exemplu, telecomenzi) ​ • Consolidarea protecției ESD a ambalajelor și echipamentelor de transport. ​ Ca acoperire de alunecare pentru o acoperire uscată, rezistentă la temperatură, permanentă. Ca agent de eliberare la temperaturi înalte: acoperire protectoare conductivă pentru contacte de înaltă tensiune, agent de eliberare la temperaturi înalte, de exemplu, pentru matrițele utilizate la sinterizarea agenților abrazivi în discurile abrazive. ​ Aplicații optice: culoarea negru intens face ca GRAPHIT 33 să fie potrivit ca acoperire absorbantă, de exemplu, în aplicații laser. ​

# 4. INSTRUCȚIUNI

Pentru cantități relativ mici, cea mai ușoară metodă de aplicare a GRAPHIT 33 este pulverizarea dintr-un spray aerosol. ​ Agitați bine recipientul înainte de utilizare. ​ Pulverizați de la o distanță de 20-30 cm pe suprafața uscată și degresată. ​ După utilizare, curățați întotdeauna butonul prin pulverizare inversă până când iese doar gaz. Pentru cantități mai mari, GRAPHIT 33 poate fi aplicat prin pulverizare folosind pistoale de pulverizare comerciale. ​ Înainte de utilizare, amestecați energic (cel mai bine timp de 10 minute cu un agitator cu elice). În timpul utilizării, agitați sau amestecați la intervale regulate. ​ Rezistivitatea suprafeței poate fi redusă în continuare prin încălzire la 90°C (1 oră) sau prin lustruire cu o cârpă sau tampon. ​ Lustruirea face ca stratul slab de grafit să fie mai ferm. ​ La temperaturi peste 100°C, agentul de legare se va descompune. ​ Cu toate acestea, rămâne un film de grafit bine aderent care poate fi utilizat, de exemplu, ca acoperire de eliberare.

FIȘA TEHNICĂ 2/2 Ref. : 20760 Când GRAPHIT 33 este utilizat în echipamente de vid, lacul trebuie încălzit în prealabil. ​ Când utilizați GRAPHIT 33, asigurați-vă că există o ventilație bună. ​ Îndepărtați toate sursele de aprindere. • O fișă de date de siguranță (MSDS) conform directivei UE 91/155/EEC și modificărilor este disponibilă pentru toate produsele CRC. ​

# 5. DATE TIPICE ALE PRODUSULUI (fără propulsor)

​ ​ ​ ​ ​ ​

| Punct de aprindere |
| --- |
| Aerosol | : <0°C |
| Vrac | : 11°C |
| Acoperire – calculată (grosime 20µm) |  |
| Aerosol | : ± 0.3m²/200 ml recipient |
| Vrac | : ±4m²/l |
| Timp de uscare la temperatura camerei | : fără lipire <20 min. *19f837bb-f1b2-46ec-9f6d-193682477a9e_3c0cdb40-4021-4068-82d5-5662198909aa*​ întărit 4 ore |
| Proprietăți ale filmului uscat |  |
| Culoare | : negru |
| Rezistența la temperatură a lacului | : ±90°C |
| Rezistența la temperatură a filmului de grafit | : 250 - 300°C |
| Rezistivitatea suprafeței | : 1000-2000 |

(depinde de grosimea stratului, metoda de aplicare și condițiile de uscare)

# 6. AMBALARE

Aerosol: 12 x 200 ml ; 12 x 400 ml ​ Vrac: 1 Lt; 15 Lt Toate afirmațiile din această publicație se bazează pe experiența de utilizare și/sau testarea în laborator. ​ Datorită varietății mari de echipamente și condiții și a factorilor umani imprevizibili implicați, recomandăm testarea produselor noastre la fața locului înainte de utilizare. Toate informațiile sunt oferite cu bună credință, dar fără garanție, nici expresă, nici implicită. Această fișă tehnică poate fi deja revizuită în acest moment din motive precum legislația, disponibilitatea componentelor și experiențele nou dobândite. ​ Versiunea cea mai recentă și singura valabilă a acestei fișe tehnice vă va fi trimisă la simpla cerere sau poate fi găsită pe site-ul nostru: www.crcind.com. ​ Vă recomandăm să vă înregistrați pe acest site pentru acest produs, astfel încât să puteți primi automat orice versiune actualizată în viitor. ​